## Slide 1: Interactions électrons-matière - Les différents détecteurs d'électrons, principes
A . FADEL- A. ADDAD
Plateforme de microscopie électronique de Lille Institut Michel Eugène Chevreul - UMET UMR 8207
Université de Lille
Réunion pédagogique du GN-MEBA- 1 et 2 décembre 2022

## Slide 2
rO’ ~1,22 d ~0,61
α’
α
D
d
A
O
O’
A’
rOA ~0,61
2 rO’
rOA
Condition de résolution
rO’A’  rO’
Critère de Rayleigh en microscopie: Pour deux points objets d’égale brillance, séparés par une distance rOA, leurs images de diffraction (rO’A’) sont dites résolues si rO’A’ est supérieur ou égal au rayon (rO’) du disque d’Airy
Pourquoi la microscopie?
Une question de résolution ?
Disque d’Airy

## Slide 3
Pourquoi la microscopie électronique?
Pouvoir séparateur de l’œil 100µm
Limite de résolution de la microscopie photonique

Formule d’Abbe
=70°
n= 1,5
=0,5µm
=100 nm (*1000)
Résolution ultime
Limite de résolution de la microscopie électronique
mv2=eV0
=≈
Relation de De Broglie
V0=30kV ≈0,008nm ≈0,5nm (MEB)
V0=200kV ≈0,002nm ≈0,1nm (MET)

## Slide 4
Quel signal peut-on avoir au MEB?
Quelle résolution peut-on espérer avoir?
Comment évolue le signal en fonction de la tension, de l’échantillon?
Contribution de la taille de sonde à la résolution?
Quelle information veut-on tirer de l’échantillon en l’observant au MEB?

## Slide 5
Faisceau électrons primaires E0
Emission X caractéristique
E quelques keV
Emission électrons rétrodiffusés
BSE
E≈E0
Electrons Auger dus aux électrons primaires
AES
Emission électrons secondaires (SE) due aux électrons primaires. E≈50eV
SE et AE dus aux électrons rétrodiffusés
(Dégradation de la résolution spatiale)
Courant absorbé
Emission lumière
(Cathodoluminescence)
E quelques eV
Echantillon
Emission X de fluorescence
1 à 10nm
0,1 à 0,5 µm
environ 1µm
10 µm
Faisceau transmis
Electrons inélastique (perte d’énergie)
Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS)
Electrons diffractés
Diffusion aux grands angles
High Angle Annular Dark Field (HAADF)
Faisceau électrons
primaires E0
Echantillon mince (<100nm)
Différents signaux dans un échantillon massif
Différents signaux dans un échantillon mince
Interactions électrons-matière

## Slide 6
Interactions électrons-matière
Interactions élastiques: il y a variation et diffusion de la trajectoire des électrons primaires sans perte d’énergie (interactions se font principalement avec le noyau atomique)
Interactions inélastiques: Lors de ces interactions les électrons primaires incident cèdent une partie ou la totalité de leur énergie. Cette énergie est transférée aux électrons des orbitales atomiques, provoquant excitation et ionisation.
Élastique ou inélastique?
Particule: énergie cinétique (E)
quantité de mouvement
Conservation de l’énergie ou de la quantité de mouvement lors de l’interaction
Avant choc
Après choc
E0
E1
E2
E0= E1+ E2
Electron incident
E0= E1 et E2= 0
E0≠ E1 et E2 ≠ 0

## Slide 7
Les électrons secondaires: interaction inélastique des électrons incidents avec les électrons orbitaux (principalement de valence). Il y a éjections d’électron avec une énergie de quelques eV (il y a ionisation temporaire de l’atome)
Les principales émissions électroniques et électromagnétiques
E≈ 5-10 eV
Interaction avec niveaux profonds
E≈ 5-10 eV
Interaction avec niveaux périphériques
Les électrons rétrodiffusés: Ils proviennent du faisceau primaire, ils n’ont subit que des chocs élastiques ou quasi élastiques (E≈E0).
E0
E≈E0

## Slide 8
Caractéristiques des électrons secondaires
La distribution en énergie des électrons présente une bande étroite entre 0 et 20eV
Extremum autour de 2-5 eV
Production des électrons secondaires proviennent principalement de l’interaction avec les électrons de la bande de valence ou conduction
Eo kV
0
5eV
10eV
50 eV
2,5
5
7,5
nm
1
0,5
Représentation de la probabilité d’échappement d’un électron secondaire.
Distribution énergétique du rendement d’émission des électrons secondaires
Ils proviennent de l’extrême surface. Ils donneront une image topographique.
Ils permettent une bonne résolution spatiale
Emission électrons secondaires (SE) due aux électrons primaires. E<50eV
1 à 10nm
Faisceau électrons primaires E0

## Slide 9
Caractéristiques des électrons rétrodiffusés
La distribution en énergie des électrons rétrodiffusés présente une bande étroite proche de E0 l’énergie des électrons incidents.
Eo kV
0
5eV
10eV
50 eV
Ils peuvent sortir d’une grande profondeur de la surface de l’échantillon.
Ils permettent d’obtenir une image de phase.
La résolution atteinte avec les électrons rétrodiffusés sera donc plus faible qu’avec les électrons secondaire.
Distribution énergétique du rendement d’émission des électrons rétrodiffusés
Emission électrons rétrodiffusés
BSE
E≈E0
Faisceau électrons primaires E0

## Slide 10
Il proviennent de l’émission d’un électron suite à une désexcitation de l’atome correspondant
Energie du photon Ek-El
Energie de l’electron Ek-El-EM
Ionisation niveau Ek
Les électrons Auger
Les électrons Auger:
-très faible énergie et sont caractéristiques de l’atome qui les a émis.
-information sur la composition, le type de liaison chimique.

## Slide 11
Les photons X:
Après une ionisation, le retour à l’état fondamental induit l’émission de rayonnement électromagnétique
Ionisation (par exemple avec niveau K)
Un électron d’un niveau supérieur vient occupé le site, la différence d’énergie génère un photon X
Emission des RX
L’analyse de ces rayons permet d’obtenir des informations sur la nature chimique de l’échantillon.

## Slide 12
La catholuminescence
Energie
Bande de conduction
Bande de valence
Electron incident
Bande gap
1
2
3
Emission radiative, d’un photon
La cathodoluminescence est le phénomène optique conduisant à l'émission de lumière dans l’ultraviolet ou infrarouge, ou visible par un échantillon soumis à un bombardement électronique.
Le phénomène de cathodoluminescence se produit par interaction entre un électron énergétique et un matériau semi-conducteur ou isolant.

## Slide 13
Faisceau électrons primaires E0
Electrons Auger dus aux électrons primaires
AES
Emission électrons secondaires (SE) due aux électrons primaires. E≈50eV
SE et AE dus aux électrons rétrodiffusés
(Dégradation de la résolution spatiale)
Courant absorbé
Echantillon
1 à 10nm
0,1 à 0,5 µm
environ 1µm
10 µm
Emission et résolutions spatiale du signal
Toutes les émissions pouvant être détectées ne proviennent pas de la même région. Il en est donc de même pour les informations et la résolution
Topographie (électrons secondaires): -Latéralement: diamètre de la sonde -En profondeur: quelques nm

## Slide 14
Faisceau électrons primaires E0
Emission électrons rétrodiffusés
BSE
E≈E0
Electrons Auger dus aux électrons primaires
AES
Emission électrons secondaires (SE) due aux électrons primaires. E≈50eV
SE et AE dus aux électrons rétrodiffusés
(Dégradation de la résolution spatiale)
Courant absorbé
Echantillon
1 à 10nm
0,1 à 0,5 µm
environ 1µm
10 µm
Emission et résolutions spatiale du signal
Toutes les émissions pouvant être détectées ne proviennent pas de la même région. Il en est donc de même pour les informations et la résolution
Topographie (électrons secondaires): -Latéralement: diamètre de la sonde -En profondeur: quelques nm
Contraste de phase (électrons rétrodiffusés) -Quelques dixièmes de µm

## Slide 15
Faisceau électrons primaires E0
Emission X caractéristique
E quelques keV
Emission électrons rétrodiffusés
BSE
E≈E0
Electrons Auger dus aux électrons primaires
AES
Emission électrons secondaires (SE) due aux électrons primaires. E≈50eV
SE et AE dus aux électrons rétrodiffusés
(Dégradation de la résolution spatiale)
Courant absorbé
Emission lumière
(Cathodoluminescence)
E quelques eV
Echantillon
Emission X de fluorescence
1 à 10nm
0,1 à 0,5 µm
environ 1µm
10 µm
Emission et résolutions spatiale du signal
Toutes les émissions pouvant être détectées ne proviennent pas de la même région. Il en est donc de même pour les informations et la résolution
Topographie (électrons secondaires): -Latéralement: diamètre de la sonde -En profondeur: quelques nm
Contraste de phase (électrons rétrodiffusés) -Quelques dixièmes de µm
Composition chimique (rayons X) -Quelques dixièmes à quelques dizaine de µm3
Emission X de fluorescence -quelques dizaine de µm

## Slide 16
Les trajectoires électroniques ont une longueur finie
sont aléatoires
sont très « perturbées »
En pratique….
Le volume d'interaction/ profondeur de diffusion électronique va dépendre des trajectoires électroniques
Visualisation de la trajectoire des électrons par la méthode de Monte Carlo
0,5 µm
10000 trajectoires
100 trajectoires
0,5 µm
Cible de fer (20keV)

## Slide 17
Modèle empirique Archard-Mulvey
Hypothèses simplificatrices :
les électrons ne diffusent pas jusqu’à la profondeur de complète diffusion zd
Plus profondément la diffusion électronique devient isotrope
zU : profondeur de pénétration utile zu (avec émission X caractéristique, E0  Ej)
zM : profondeur de pénétration totale zM (E0  0)
Profondeur maximale de la diffusion électronique dans le matériaux
Zone de complète pénétration (zm)
Zone de pénétration utile (zu)
Zone de complète diffusion (zd)
(J. Ruste)
(Anderson)

## Slide 18
Quelle information veut-on tirer de l’échantillon?
Importance de connaitre les différent signaux émis dans la poire d’interaction.
Les signaux ne viennent pas tous de la même profondeur (volume)
Suivant le signal observé, la résolution sera différente à une tension donnée.
Exemple: la résolution en secondaire sera supérieure à celle des rétrodiffusées
L’information va définir la résolution de l’image pour une tension donnée
Influence du faisceau incident (tension) ? Du matériaux analysé?
Faisceau électrons primaires E0
Echantillon

## Slide 19
Electrons rétrodiffusés Effet de la tension d’accélération
Les trajectoires électroniques ont une longueur finie qui dépend de l’énergie initiale.
0,5 µm
100 trajectoires
x
z
Quand E augmente, la profondeur de pénétration (z) et la diffusion latérale augmentent fortement

## Slide 20
0,4 µm
0,4 µm
0,4 µm
Cible or
Simulation de Monte Carlo (200 trajectoires)
Logiciel utilisé: Casino https://www.gel.usherbrooke.ca/casino.
Effet de la tension d’accélération
Lorsque la tension d’accélération augmente, la profondeur de pénétration électronique augmente mais la forme de la poire d’interaction ne change pas. La proportion d’électrons rétrodiffusés n’est pas modifiée
E= Eo (Electrons rétrodiffusés)
E= 0 (Electrons absorbés)

## Slide 21
2 µm
0,4 µm
Simulation de Monte Carlo (E0= 20keV)
Effet de la nature du matériaux
Quand Z croit:
La pénétration électronique diminue
Les trajectoires forment des enveloppes différentes:
Poires allongées (Z faible)
Demi sphère (Z élevé)
C (Z=6)
Au (Z=79)
0,4 µm
U (Z=92)
E= Eo (Electrons rétrodiffusés)
E= 0 (Electrons absorbés)
Fraction de trajectoires rétrodiffusées augmente

## Slide 22
Effet de la nature du matériaux
Coefficient de rétrodiffusion r
Numéro Atomique (Z)
Rendement électronique des rétrodiffusés r
Spectre énergétique de l’émission rétrodiffusée
Quand Z de la cible augmente le coefficient de rétrodiffusion croît  Contraste de nombre atomique
Bishop et Heinrich
Pas d’influence de la tension d’accélération sur le rendement
Arnal et Verdier

## Slide 23
Effet de l’angle d'incidence du faisceau
Incidence normale
Loi de lambert
Incidence oblique
Arnal
Distribution spatiale de l’émission rétrodiffusée
Sphère
lobe
Dépendance du coefficient de rétrodiffusion en fonction de l'angle d’incidence
C
Cu
Au
Angle d’incidence en degré
Coefficient de rétrodiffusion r (%)
Plus l’angle augmente, moins est dépendant de Z  Contraste de topographie

## Slide 24
Emission secondaire
Electrons de faible énergie (<50eV par convention) issus de la cible après ionisation
Eo kV
0
5eV
10eV
50 eV
Distribution énergétique du rendement d’émission des électrons secondaires
90% des électrons secondaires ont une énergie inférieur à 10eV
Perte rapide de leur énergie sur quelques dizaines de nanomètres (libre parcours moyens faibles)
Seul les électrons secondaires émis près de la surface auront une probabilité de s’échapper
Rendement d’émission : fonction de la distance d’échappement

## Slide 25
Emission secondaire: influence de la tension et du nombre atomique du matériau
Rendement d’émission secondaire
Influence de la tension
E0 diminue  rendement s augmente
Influence du nombre atomique
Rendement d’émission en fonction de la tension
s est maximum lorsque les électrons secondaires sont produits dans la zone d’échappement
Selon Wittry
Faible influence (en première approximation) du numéro atomique Z sur le rendement s

## Slide 26
Effet de l’angle d'incidence du faisceau
Incidence normale
Loi de lambert
Incidence oblique
Distance d’échappement  diminue  rendement s augmente
Rendement d’émission secondaire s
Angle d’incidence en degré
Plus l'angle augmente, plus s augmente  Contraste de topographie

## Slide 27
Emission secondaire: Emissions directes et indirectes
Émission secondaire de type II (SEII) due aux électrons rétrodiffusés
Émission secondaire de type I (SEI)
Emission de typeII : apport d’un contraste de Z pour des échantillons avec peu ou pas de relief
(SEI)
(SEII)
(2<r<4)
Coefficient de rétrodiffusion
(SEIII): objets dans la chambre

## Slide 28
Emission secondaire: Emissions directes et indirectes
Émission secondaire de type II (SEII) due aux électrons rétrodiffusés
Émission secondaire de type I (SEI)
Emission de typeII : apport d’un contraste de Z pour des échantillons avec peu ou pas de relief
Emissions de type II et III  Dégradation de la résolution latérale
Apport de bruit dans l’image
(SEI)
(SEII)
(2<r<4)
Coefficient de rétrodiffusion
(SEIII): objets dans la chambre

## Slide 29
Rendement d’émission X et effet Auger
Numéro atomique (z)
Rendement d’émission
Variation du rendement des émissions radiatives (rayons X) et Auger avec le numéro atomique et l’énergie du niveau ionisée
Compétition entre l’émission X (radiative) et effet Auger (non radiative): -Z est faible, l’émission d’électron Auger (ak) est plus favorable
-Z augmente, l’émission des rayons X (j) augmente
Electrons Auger: électrons d’extrêmes surfaces comme pour les secondaires
Electrons Auger: utiles pour les éléments légers (carbone, azote,…) mais nécessite instruments dédiés (spectromètre, très bon vide)

## Slide 30
Impact du diamètre de sonde sur la résolution
Le diamètre de la sonde peut avoir son importance sur la résolution de l’image (non négligeable par rapport à la diffusion électronique)
Résolution spatiale latérale
fonction de la diffusion électronique
diamètre de la sonde
électronique
Le diamètre de sonde d0 dépend de
-l’intensité du faisceau (I0)
-du demi-angle d’ouverture du faisceau ()
-la tension d’accélération> brillance du canon électronique (B)
Sans prise en compte des aberrations

## Slide 31
Impact du diamètre de sonde sur la résolution
Le diamètre de la sonde peut avoir son importance sur la résolution de l’image (non négligeable par rapport à la diffusion électronique)
Résolution spatiale latérale
fonction de la diffusion électronique
diamètre de la sonde
électronique
Le diamètre de sonde d0 dépend de
-l’intensité du faisceau (I0)
-du demi-angle d’ouverture du faisceau ()
-la tension d’accélération> brillance du canon électronique (B)
Sans prise en compte des aberrations

## Slide 32
Sans prise en compte des aberrations
Brillance dépend de la nature du canon:
Ordre de grandeur de brillance (en A.sr-1.cm-2):
Canon à filament W: 105
Canon à pointe LaB6: 106
Canon à émission Schottky: 108
Canon à émission de champs >109

## Slide 33
Diamètre de sonde réel
Diamètre de sonde réel: prise en compte des aberrations
Pour une intensité de courant donnée, on a un demi angle d’ouverture (diamètre de diaphragme) où le diamètre de sonde est minimal
Prises en compte des aberrations sphériques, de diffraction et chromatique
Faire confiance aux constructeurs dans le choix des conditions (intensité de courant, diaphragme) pour avoir le diamètre de sonde optimal
d²= ds²+dc²+da²

## Slide 34
Faisceau électrons primaires E0
Emission X caractéristique
E quelques keV
Emission électrons rétrodiffusés
BSE
E≈E0
Electrons Auger dus aux électrons primaires
AES
Emission électrons secondaires (SE) due aux électrons primaires. E≈50eV
SE et AE dus aux électrons rétrodiffusés
(Dégradation de la résolution spatiale)
Courant absorbé
Emission lumière
(Cathodoluminescence)
E quelques eV
Echantillon
Emission X de fluorescence
1 à 10nm
0,1 à 0,5 µm
environ 1µm
10 µm
Les émissions électroniques et photoniques ne proviennent pas toutes du même volume
L’information ne provient pas de la même région
Les conditions d’observation (tension, courant, angle d’incidence du faisceau) et l’échantillon influence aussi grandement sur l’émission et la résolution de l’image

## Slide 35
Merci de votre attention
Remerciement: Jacky Ruste, François Brisset, Frédéric Charlot