## Ecole d’été de microscopie électronique à balayage et de microanalyses # Cité scientifique de Lille, du 2 au 6 juillet 2012 STAGE NIVEAU 2 Perfectionnement - TD analyse WDS (durée 1h30) Coordinateur : Guillaume Wille, Jacky Ruste g.wille@brgm.fr, BRGM, 3 avenue Claude Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans cedex 2 jacky.ruste@free.fr, Analyse par WDS d’une apatite L’apatite est un phosphate de calcium de composition Ca5(PO4)3(OH,Cl,F). Le but du TD est d’analyser ce minéral. 1- Description de la microsonde Description du système ( spectromètres, cristaux, colonne électronique…) 2 - Spectres WDS du fluor et de l’apatite Acquérir un spectre WDS de la fluorapatite sur les différents cristaux. Identifiez les pics obtenus. Que constatez-vous ? Comparez les spectres WDS de F sur les cristaux TAP et PC1 (ou équivalent). Comparer les spectres obtenus. Quelle influence vos constatations auront-elles sur le choix des conditions d’analyse ? TAP; PC1. Acquérir un spectre WDS de l’apatite sur les cristaux TAP, PET et LiF. Identifiez les pics obtenus. Que constatez-vous ? PET; TAP; LiF; PC1. Ca; 38382. P; 70367; 23916. O; 40234. F; 71157; 30532. Cl; 54033. 3 - Analyse quantitative de l’apatite - Choix des raies utilisées pour l’analyse. En déduire les cristaux utilisables et les fonds utilisés. - Choix des conditions de faisceau : par rapport à l’observation de l’échantillon, après l’acquisition d’un spectre WDS chapitre 2), comment doit s’orienter le choix des conditions de faisceau - Choix des standards : à l’aide des tables, expliquer l’intérêt d’utiliser une apatite comme standard pour le phosphore - Calibrer la sonde pour Ca en utilisant le standard apatite - Enregistrez 2 programmes pour une analyse en % massiques d’oxydes (valences Ca : 2, P : 5) : programme 1 avec uniquement Ca et P, programme 2 avec Ca, P, F, Cl (valences F et Cl : 0) - Réaliser une analyse de l’échantillon avec le programme 1. Conclure sur le bouclage de l’analyse. - Réaliser une analyse de l’échantillon avec le programme 2. Comparez avec le résultat obtenu sur le programme 1. Pour les analyses, O est calculé par stœchiométrie (Cl et F mis à valence 0). Quelle correction doit-on faire, du fait de la valence de F et Cl ?