## Slide 1
ECOLE D’ÉTÉ GN-MEBA
Microscopie Electronique à
Balayage et Microanalyses
Bordeaux 3-7 juillet 2017
INTERACTIONS ÉLECTRON-MATIÈRE
Philippe JONNARD
LCPMR – UPMC – CNRS Paris
C01
Partenaires :
Organisation :

## Slide 2: Les interactions électron - matière Les émissions électronique et photonique
P. Jonnard
Laboratoire de Chimie Physique – Matière et Rayonnement
UPMC — CNRS
Paris
Remerciements: Jacky RUSTE, Christiane BONNELLE, Karine LE GUEN

## Slide 3
Les électrons peuvent prendre toute une gamme d’énergie
≈ 0 eV (électrons de conduction dans un métal)
qq eV à qq keV (canon à électrons)
qq MeV à qq GeV (accélérateurs)
qq eV à qq TeV et même plus! (rayonnement cosmique)
Vaste sujet!
La matière existe sous différentes formes
solide
liquide
gaz
plasma
matière noire, …
Toutes les combinaisons d’interaction entre électrons de toutes les énergies avec n’importe quelle forme de matière est a priori envisageable, donnant lieu à l’étude de toutes sorte de particules de toutes les énergies possibles.

## Slide 4
Limitation au cas
du MEB et de la microsonde électronique
Les électrons ont une énergie de qq keV: 0,1 keV à 50 keV
La matière est solide: métal, semiconducteur, isolant,
mou, biologique, …
Les particules détectées sont: électrons et photons en fonction de
leur provenance
l’énergie
l’angle
La particule incidente n’est pas un photon X:
on ne considère pas le cas - des détecteurs de rayonnement X
- de la fluorescence X
Notes: 0,1keV: FEG; 50keV: vieux MEB
Isolant: effets de charge; bio: endommagement
3 premiers points: cela fait déjà beaucoup de choses à prendre en compte
Provenance pour faire d el’imagerie

## Slide 5
choix des paramètres de
l’appareil d’analyse
Observation - analyse
Interactions
électron
matière
Echantillon
Problème à résoudre
&
interprétation
et résolution
Une bonne connaissance de la nature des interactions
électron-matière
est indispensable à tous les niveaux de l’analyse
choix du ou des signaux détectés

## Slide 6: Notion de section efficace
Macroscopiquement
la section efficace d’une cible est la partie de sa surface
qui peut être touchée par un projectile
Microscopiquement
Que veut dire qu’un projectile a touché sa cible?
La valeur de la section efficace dépend de:
la particule-cible
la particule-projectile
leur vitesse respective
leur interaction physique
Exemple: une cible sphérique de rayon a
offre une section efficace pa2 à un projectile ponctuel
Section efficace d’ionisation, de diffusion, d’absorption, …
Chaque processus a sa section efficace

## Slide 7: Section efficace : définition
section efficace = probabilité d’interaction
entre l’électron et la particule de la cible
par unité de parcours de l’électron
Électrons
incidents
Centre diffuseur
Détecteur
dW
q
L2
Nombre de diffusions (L-3 s-1)
Nombre de centres diffusants (L-3)
Flux d’électrons (L-2s-1)
Hypothèse courant faible:
les électrons incidents n’interagissent pas entre eux
Notes: Bien préciser les unités

## Slide 8: Notion de section efficace
diffusion
pas de diffusion
Section efficace = aire du cercle
≠ dimension physique du centre diffusant

## Slide 9: Section efficace différentielle
Électrons
incidents
Centre diffuseur
Détecteur
dW
q
s est la section efficace totale liée à une interaction particulière
(diffusion élastique, interaction inélastique, …).
Elle indique « l’intensité de l’interaction » dans son ensemble.
Section efficace différentielle: on veut connaître
l’importance de l’interaction pour une valeur particulière
de l’angle de diffusion, de la perte d’énergie, …
Diffusion angulaire
Diffusion en énergie
Notes: On peut avoir section efficace doublement différentielle

## Slide 10: Libre parcours moyen
Une interaction i une section efficace si
Libre parcours moyen = distance moyenne
entre deux interactions
Nombre de centres diffusants (L-3)
Une interaction i un libre parcours moyen Li
L

## Slide 11: Comparaison des interactions

## Slide 12: Interaction élastique ou inélastique?
Particule: énergie cinétique E=1/2mv2
quantité de mouvement p=mv
Conservation de la quantité de mouvement P0 = P1 + P2
de l’énergie E0 = E1 + E2
électron
électron
E0 = E1
Conservation de
l’énergie cinétique
de l’électron
Choc élastique
E0 ≠ E1 (E0 > E1)
Non conservation de
l’énergie cinétique
de l’électron
Choc inélastique
                Un choc inélastique modifie
la structure de la cible
(E2 ≠ 0)
                Un choc élastique ne modifie pas
la structure électronique de la cible
(E2 = 0)
Notes: Mécanique classique

## Slide 13: Interactions électron - matière élastiques

## Slide 14: Diffusion élastique
Interaction avec le noyau
Très petite dimension (10-12 m)
faible probabilité d’interaction
Charge électrique importante : +Ze
  forte attraction Coulombienne
  forte diffusion de l’électron incident
Masse importante : Matome = 1835 A melectron
avec m/M variant de 5 10-4 (H) à 2 10-6 (U)
le transfert d’énergie est très faible
on peut négliger la variation d’énergie cinétique

## Slide 15
Section efficace de diffusion élastique de Rutherford
(avec la correction de Wentzel)
avec
section efficace
de diffusion totale
Pertes d’énergie de l’électron primaire négligeables
Attention : si cette perte peut être négligeable pour l’électron
elle ne l’est pas forcément pour l’atome heurté !
E0= 10 keV ∆EMax(C) = 0,45 eV, ∆EMax(Fe) = 0,1 eV
E0= 100 keV ∆EMax(C) = 4,5 eV, ∆EMax(Fe) = 1 eV
E0=1000 keV ∆EMax(C) = 45 eV, ∆EMax(Fe) = 10 eV
déplacements
atomiques

## Slide 16: Diffusion élastique
Interaction électron - noyau
mélectron/mnoyau << 1
très peu d’échange d’énergie
< 1eV
sel  Z2 et E0-2
30 keV
Al
1 barn = 10-24 cm2

## Slide 17: Rétrodiffusion
Diffusion élastique
Déflexion angulaire
Plusieurs déflexions angulaires
Électron
  retourne en arrière
  quitte la cible
Si
10 keV
10 keV
Z
h
h = nombre d’e- rétrodiffusés / nombres d’e- incidents

## Slide 18: Interactions électron - matière inélastiques

## Slide 19: Diffusion inélastique
Diffusion électron - noyau
Donne lieu au rayonnement de freinage
Bremsstrahlung
Cf. fin du cours

## Slide 20: Diffusion inélastique
Diffusion électron - électron
Peu de déviation de la particule incidente
Perte d’énergie  ralentissement des électrons
Pour des électrons
[qq 100 eV - qq 10 keV]
Linel [1 nm - 10 nm]
Masses identiques M=m
 transfert d’énergie non négligeable
Sinel Ln(U)/U
Surtension = E0/Enlj
Chocs avec faible perte d’énergie probables

## Slide 21: Plasmon
Plasmon = excitation collective des électrons de valence
Énergie [2 - 20 eV] selon les éléments
Faible perte d’énergie
Perte d’énergie caractéristique
Très probable
Bande de valence
EF
Niveaux de cœur
Energie de liaison
Solide
« Mise en commun » électrons les moins liés bande de valence

## Slide 22: Excitation individuelle des électrons de valence
Éjection d’un électron de valence
Electrons secondaires « vrais »
Perte d’énergie continue
Electrons secondaires [0 - 50 eV]
Très probable
Distribution spatiale isotrope
Imagerie dans le MEB

## Slide 23: Excitation électrons de cœur
Éjection d’un électron de cœur
Perte d’énergie =
Energie de liaison e- de cœur
Perte d’énergie grande [20 eV - qq 10 keV]
Peu probable
Etat ionisé = état instable
Retour à l’état fondamental
Transitions électroniques
Libération d’énergie
Emission
  électron Auger
  photon X caractéristique

## Slide 24: Section efficace d’ionisation
Notation : Q
Maximum à 3-4 fois énergie de liaison e- de cœur
énergie de liaison grande Q petit
Hg
/ 1000

## Slide 25: Comparaisons
Sections efficaces
intensités
Distribution en énergie
électrons secondaires
E/E0

## Slide 26
échauffement (E< eV)
excitation (phonon, plasmon…) (E 10eV)
ionisation (E de 100eV à 100 keV)
  émission caractéristique X
  émission électronique secondaire
cible
Choc inélastique: en résumé
électron primaire
- perte progressive d’énergie
ralentissement
trajectoire finie
Excitation :
Transfert d’un électron vers un niveau lié inoccupé :
l’atome est « excité » mais reste neutre.
Ionisation :
Transfert d’un électron vers le continuum :
l’atome est « ionisé » il est chargé positivement.
La durée de vie de ces états
est très brève (10-16 s).
transitions radiative
et Auger
Notes: Pas les plus intenses mais apportent une information de l’intérieur du système

## Slide 27: Les interactions électron – matière en pratique

## Slide 28
Les trajectoires électroniques ont une longueur finie
                sont aléatoires
                sont très « perturbées »
En pratique …
Cible de fer (20 keV)
Visualisation
simulation de Monte Carlo
100 trajectoires
10000 trajectoires

## Slide 29: Trajectoire des électrons
Transmission
Arrêt
Rétro-
diffusion
Parcours = longueur de la trajectoire = R
R > Rp parcours projeté
Conservation e-
ht + hr + ha = 1
Taux de
transmission
Rétrodiffusion
arrêt

## Slide 30: Ralentissement, parcours
perte d’énergie moyenne
Pratiquement
- trajectoire (électron) peu intéressant
- profondeur (échantillon) intéressant
Parcours projeté Rp
Rp = C(Z) E0n
C, n : constantes
+ Formule empirique
+ Monte-Carlo
Pas de relation entre R et Rp
Parcours R
(eV/Å)

## Slide 31
Ralentissement – loi de Bethe
J = mean ionization potential
Wilson :
Berger-Seltzer :
Ruste :
(keV g-1 cm-2)
Empirical expression
of Kanaya and Okayama
r g.cm-3, E0 eV
Length of the trajectory (µm)
Electron energy (keV)

## Slide 32: Quelques valeurs de ralentissement
Element (Z) | A (g/mol) r (g/cm3) | J (keV) | dE/ds (eV/nm) | dE/ds (keV/g/cm2)
C (6) | 12 2.1 | 0.10 | 2.2 | 1.1 104
Fe (26) | 56 7.8 | 0.28 | 6.3 | 0.8 104
U (92) | 238 18.9 | 0.92 | 9.3 | 0.5 104
E = 20 keV

## Slide 33: Distribution en énergie des électrons
film Al
18 keV
transmis
Film mince
Peu de perte d’énergie
Z élévé
Peu de perte d’énergie
rétrodiffusés

## Slide 34: Origine du contratse dans le MEB

## Slide 35
35
Influence des paramètres fondamentaux
1 – La tension d’accélération
Cible de fer
10 kV
Lorsque la tension d’accélération augmente,
la profondeur de pénétration ainsi que la
diffusion latérale augmentent fortement
(mais la forme générale de l’enveloppe des
trajectoires (« poire d’interactions ») ne
change pas. La proportion d’électrons
rétrodiffusés n’est pas modifiée.
20 kV
0,5 µm
1 µm
2 µm
30 kV
Simulations de Monte Carlo
(250 trajectoires)

## Slide 36
2 – La nature de la cible (Z)
Quand Z croît :
la pénétration diminue
la forme (l’enveloppe) des trajectoires se modifient :
d’une forme de « poire » allongée (Z faible)
elle tend vers une demi-sphère (Z élevé)
- la fraction de trajectoires rétrodiffusées augmente
Le coefficient de rétrodiffusion croît
Contraste de nombre atomique
20 kV
C (Z=6)
Fe (Z=26)
U (Z=92)
Ag (Z=47)
1 µm
2 µm
0,5 µm
0,5 µm

## Slide 37
3 - Inclinaison du faisceau (« tilt »)
cible de fer 20 kV
incidence oblique :
distribution anisotrope des trajectoires
augmentation du nombre d’électrons rétrodiffusés
distribution spatiale anisotrope des électrons rétrodiffusés
Contraste topographique
tilt 20°
incidence normale :
distribution spatiale isotrope
des trajectoires
tilt 0°

## Slide 38
L’émission électronique rétrodiffusée
Contraste de nombre atomique
fonction du nombre
atomique de la cible
(Arnal-Verdier)
50 eV
Origine : électrons
primaires
Spectre énergétique
de l’émission
rétrodiffusée
principalement de
haute énergie

## Slide 39
Influence de l’angle d’incidence du faisceau sur la cible sur
l’émission rétrodiffusée
incidence normale
loi de Lambert
incidence oblique
sphère  lobe

Contraste topographique
distribution spatiale de l’émission rétrodiffusée

## Slide 40
Contraste de nombre atomique
carbures de tungstène dans une matrice Cr-Ni
Contraste topographique
rupture fragile d’un acier
(Documents J. Garden)
Images en électrons rétrodiffusés

## Slide 41
L’émission électronique secondaire
pas d’influence directe de Z
forte influence de l’angle d’incidence
électron primaire incident
électron secondaire
électron primaire diffusé
électrons issus de la cible
(après ionisation)
50 eV : limite arbitraire
entre secondaires et
rétrodiffusés

## Slide 42
42
A faible énergie
libre parcours moyen faible (quelques nm)
l’électron secondaire perd
rapidement toute son énergie
sur quelques dizaines de nm…
Seuls, les secondaires émis près de la surface
auront une probabilité non-nulle de s’échapper
et d’être détectés
Emission de surface
Faible énergie  probabilité d’absorption importante…
 forte influence des défauts de surface

## Slide 43
Influence de l’angle d’incidence
Loi de Lambert
- Incidence normale
Contraste topographique
l’émission secondaire augmente fortement
avec l’angle d’incidence
- Incidence oblique

## Slide 44
tête de mouche
grains de pollen
fibre de verre
Images en électrons secondaires

## Slide 45
Influence du nombre atomique de la cible
émission secondaire directe (SE-I)
négligeable en première approximation…
Le rendement est de l’ordre de 0,1 (selon les mesures de Wittry)

## Slide 46
 apporte du bruit dans l’image
émission indirecte par les électrons rétrodiffusées… (SE-II)
SE-I
2< r <4
Peut apporter un effet de Z dans une image secondaire en cas de faible relief ou absence de relief…

## Slide 47
Observation of a Ba titanate powder
Lateral detector (SE I and SE II)
(documents F. Grillon – ENSMP)
Axial detector (SE I)
Improvement of the spatial rsolution

## Slide 48
Autres contrastes

## Slide 49
Conducteur ou isolant
rendement d’émission secondaire
Métaux Polymères Oxydes
(documents J. Cazaux)
Isolants
Métaux
Dans un matériau isolant, le rendement d’émission
électronique croît fortement lorsque la tension diminue
et peut devenir supérieur à 1 lorsque E<1keV
réduction ou suppression des effets de charges
à basse tension

## Slide 50
Structure cristallographique
EBSD
Echantillon magnétique
contrastes
magnétiques
contraste cristallin