TD-11 : Essais mécaniques in-situ (durée 1h30)

Coordinateurs : Julien Danet1, Olivier Caty 2

[1] danet@lcts.u_bordeaux.fr, LCTS, 3 allée de la Boétie 33600 Pessac

[2] caty@ lcts.u_bordeaux.fr, LCTS, 3 allée de la Boétie 33600 Pessac

Résumé : Pour ce TD découverte, nous utiliserons une platine de traction de 5kN installée dans un microscope électronique à balayage de chez FEI.  L’essai de traction mécanique réalisé sur un composite céramique modèle permettra de mettre en avant les mécanismes de rupture de matériaux. Puis, en fin de séance, nous aborderons l’analyse des images générées lors de ce type d’expériences.

# Objectif du TD.

L’objectif de cette séance de travaux dirigés sera d’apporter aux participants une première expérience de traction in-situ dans un MEB. Via un exemple concret de traction sur un composite, nous aborderons l’ensemble des étapes d’une telle manipulation allant de la préparation d’échantillons à l’analyse des résultats.

# Partie descriptive du TD.

Nous débuterons la séance par un descriptif complet de l’installation utilisée pendant le TP. Le MEB FEG (Quanta 400 FEI) utilisé lors de cette séance sera équipé d’une platine de traction 5kN de chez Gatan (Figure 1).

La séance se poursuivra avec la mise en place de l’éprouvette de traction et par l’essai à proprement parler. Le matériau choisi pour cette expérience est un composite céramique modèle. La Figure 2 rassemble deux images MEB obtenues lors d’un essai similaire réalisé par Camélia Ben Ramdane lors de sa thèse, l’idée étant de localiser l’apparition des fissures au sein du matériau. La durée restreinte de la séance nous contraindra à réaliser l’essai de manière accélérée. Nous tâcherons toutefois, de détailler au fil de l’expérience les principales difficultés pouvant être rencontrées ainsi que l’intérêt de tels tests.

La dernière partie du TD sera consacrée à l’analyse des images obtenues lors de ce type d’essai. Pour ce faire, nous nous appuierons sur des expériences réalisées précédemment au laboratoire.

Figure 1: platine de traction

Figure 1: platine de traction

Figure 2: Observations MEB d'un composite alumine lors d'un essai de traction 
(images provenant  de la thèse de Camélia Ben Ramdane)